## Slide 1: Introduction à l’absorption X
FAME+, Mai 2015
Yves Joly
Institut Néel, CNRS et UJF
<number>

## Slide 2
Définition
<number>

## Slide 3
<number>
Faisceau monochromatique
ħ, I
Section efficace – Coefficient d’absorption linéaire
Loi de Beer-Lambert :
ln(I0/I) = D
V : Volume de la maille
n: nbre d’atomes dans la maille
i = section efficace d’absorption
Pour un solide cristallin:
cm2 or Mbarn 1 Mbarn = 10-18 cm2
I = I0exp(-D)
: coefficient d’absorption linéaire total
D: épaisseur de l’échantillon
Matériau isotrope et homogène
I0
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 4
<number>
J.-L. Hazemann, O. Proux et al.
CRG FAME, ESRF
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 5
<number>
Pour tous les éléments chimiques, il y a une série de seuils d’ absorption
 | K | L2 | M2
H | 13.6 |  | 
C | 284.2 |  | 
Fe | 7112 | 720 | 52.7
Ag | 25514 | 3524 | 604
U | 115606 | 20948 | 5182
Exemples (eV)
Plus profond est le seuil
 plus court est le temps de vie
 plus large est le seuil
n = 1
n = 2
n = 3
ℓ = 0
ℓ = 0
ℓ = 0
ℓ = 1
ℓ = 2
ℓ = 1
Fermi
K
L1
L2
M2
L3
M1
M3
M4
M5
Le spin-orbite scinde les niveaux en 2
Expérience Ch. Den Auwer et al.
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 6
Différents modes de détections
ħ, I0
ħ, I
ħ’, I’
ħF, IF
Transmission
Fluorescence
Électrons
Diffusion élastique ou inélastique
<number>

## Slide 7
Propriétés
<number>

## Slide 8
<number>
Les spectres d’absoprtion X sont une signature de la structure
Dépend de la structure
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 9
<number>
Dépend de la polarisation
Pleochroisme ou dichroisme : changement de couleur d’un matériau quand on change son orientation sous une lumière polarisée.
Due à l’absorption particulière de certaines longueurs d’onde.
 la lumière transmise est colorée.
Fonction de l’épaisseur et de la nature chimique et cristallographique du minéral.
Vrai aussi pour les RX:
B. Poumellec et al., DCI-LURE
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 10
<number>
Dépend de l’état d’oxidation
SH
S
O
=
S
=
=
O
O
Pichon et al. IFP, LURE
K+2 (SO4)2-

## Slide 11
Transition électronique entre un niveau de cœur et des états non occupés
EF
g
f
Fluorescence
Transmission
Électrons
Diffusion résonante
Quelque soit le mode de détection,
- on mesure la probabilité de transition entre l’état initial g et l’état final f
donc on mesure la densité d’état final f, à chaque énergie
- la densité f dépendant de l’environnement électronique et géométrique, on sonde l’environnement de l’atome absorbeur.
<number>

## Slide 12
Les spectroscopies d’absorption X sont
des spectroscopies locales
- sélectives sur l’élément chimique
- les processus mis en jeu sont complexes…
EF
Section efficace d’absorption
g
f
Trou de coeur
Structure électronique perturbée
<number>

## Slide 13
Absorption réelle : XANES
Dichroïsme linéaire (dépendance en fonction de la polarisation de la lumière)
Dichroïsme circulaire
Magnétique : XMCD
Sans magnétisme : dichroïsme naturel
Les différentes spectroscopies
InAs
EF
g
f
Absorption virtuelle : RXS ou DAFS ou DANES
<number>
Notes: <number>

## Slide 14
Couronne d’atomes 1
Couronne d’atomes 2
État final calculé par simple interférence entre une onde sortante et les ondes rétrodiffusées par chacune des couronnes
L’EXAFS donne une information sur
- le nombre d’atomes par couronne,
- la distance des couronnes.
EXAFS et XANES
XANES
EXAFS
Le XANES renseigne sur
- l’ordre 3D,
- la symétrie locale,
- la structure électronique et magnétique.
<number>

## Slide 15
Théorie
<number>

## Slide 16
Les temps caractéristiques
1 – Durée du processus d’absorption du photon X
t1 = 1/Wfi, Wfi probabilité d’absorption
t1 < 10-20 s
2 – Durée du vie du trou profond
t2 = ħ /Ei, Ei largeur du niveau
pour 1s de Z = 20 à 30, Ei ≈ 1 eV
t2 ≈ 10-15 à 10-16 s
3 – Temps de relaxation des électrons de cœur ou externes
Réponse de l’ensemble des électrons au champ crée par le trou et le photoélectron. Processus très variables multi-électroniques.
t3 ≈ 10-15 à 10-16 s
4 – Temps de transit du photoélectron hors de l’atome
fonction de l’énergie cinétique du photoélectron, pour Ec = 1 à 100 eV
t4 ≈ 10-15 à 10-17 s
5 – Vibrations thermiques
t5 ≈ 10-13 à 10-14 s
Les processus multi-électroniques se voient à basse énergie du photoélectron
L’absorption X fait un instantané d’un milieu perturbé
<number>

## Slide 17
Niveaux d’arrivés peu localisés
Niveaux d’arrivés localisés
EF
Section efficace d’absorption
g
Section efficace d’absorption
EF
g
- Interaction avec le trou
Multiplets
Approche mono-électronique
spatialement
en énergie
Le signal retombe vite à zéro
- Plusieurs états électroniques possibles…
Approches mono et multi-électroniques
Seuils L2, L3 des métaux 3d
Seuils M4, M5 des terres rares
<number>

## Slide 18
<number>
A. Scherz, PhD Thesis, Berlin
Non localized final states
Localized final states
mono-electronic theory
multiplet
O. Proux et al.
FAME, ESRF
Intermediate
situation …

## Slide 19
<number>
Multiplet : multi-electronique mais mono-atomique
Seuils L2, L3 des éléments 3d
Seuils M4, M5 des terres rares
DFT : Multi-atomique mais mono-électronique
En principe:
Premières théories :
Dan Dill et J. L. Dehmer (1974), P. A. Lee and J. Pendry (1975)
Premiers calculs :
C. R. Natoli (1980), L. F. Mattheiss et R. E. Dietz (1980)
Améliorations en cours: LDA +U
Bethe Salpeter
Time-Dependent DFT
Multiplet + DFT
Configurations

## Slide 20
Règles de sélection
Interaction d’un atome avec une onde électromagnétique
Dipôle : ℓ = (-1), + 1
Quadrupôle : ℓ = (-2, 0), +2
 | États sondés par le dipôle | États sondés par le quadrupôle
K, LI, MI, NI, OI | p | d
LII, LIII, MII, MIII, NII, NIII, OII, OIII | s - d | p - f
MIV, MV, NIV, NV, OIV, OV | p - f | s - d - g
Avec des harmoniques complexes : m = mo+mg
Règle de sélection sur ℓ
Règle de sélection sur m
ℓ même parité que ℓg + ℓo
| ℓg- ℓo | ≤ ℓ ≤ ℓg + ℓo
dipole
quadrupole
Terme électrique :
<number>
polarisation
Vecteur d’onde

## Slide 21
Cas du seuil K :
- composante dipolaire et polarisation selon z :
on sonde la projection des états pz sur l’atome absorbeur
- composante quadripolaire et polarisation selon z, vecteur d’onde selon x :
on sonde la projection des états dxz sur l’atome absorbeur
k
B

z
x
Le XANES est très sensible à l’environnement 3D
<number>
Formule générale :
Notes: <number>

## Slide 22
Une technique, parmi d’autres pour calculer les états électroniques Chaque atome reçoit toutes les ondes diffusées par les autres atomes
Le problème n’est pas à symétrie sphérique
On doit remplir une grosse matrice contenant les amplitudes de diffusion de chaque atome et les propagateurs d’un atome à l’autre:
Matrice contenant les amplitudes de diffusion atomique
Matrice contenant les termes géométriques correspondant à la diffusion depuis n’importe quel site “a” et d’harmonique L=(ℓ,m) vers un site “b” selon l’harmonique L’
La théorie de la diffusion multiple
<number>
Notes: <number>

## Slide 23
On obtient alors les amplitudes de diffusion de chaque atome en présence des atomes de la molécule.
3) On considère tous les processus de diffusion : XANES avec le seuil
2) On ne considère qu’un nombre limité de processus de diffusion :
c’est le développement en chemins
La matrice n’est pas inversée mais développée à l’ordre 2, 3, 4…
A basse énergie des éléments de TH sont > 1, peut ne jamais converger XANES sans les premiers eV
Pour aller plus vite, stratégie dans le choix des chemins,
voir FEFFIT, GNXAS
1) On ne considère qu’un processus de diffusion : EXAFS
<number>
Notes: <number>

## Slide 24
Programmes mono-électroniques
Auteur | Nom | Clus/Pér | Méthode | Référence
C. R. Natoli (Frascati, Italy, 1980) | CONTINUUM Le premier ! | C | MST | Phys. Rev. A 22, 1104 (1980)
M. Benfatto | MXAN | C | MST + Fit | maurizio.benfatto@lnf.infn.it
J. Rehr, A. Ankudinov (Washington, USA, 1994) | FEFF, IFEFFIT Le plus utilisé ! | C | MST + Chemins + Fit + Autocohé. | http://feff.phys.washington.edu/feff/
A. Di Cicco (Camerino U., Italy) | GNXAS | C | MST + Chemins + Fit | http://gnxas.unicam.it/
Y. Joly – O. Bunau (CNRS, Grenoble) | FDMNES | C | MST, FDM, Fit | www.neel.cnrs.fr/fdmnes
Hermann, Pettersson (Berlin, Stockholm) | STOBE | C | LCAO | http://w3.rz-berlin.mpg.de/~hermann/StoBe/
V. L. Kraizman et al. (Rostov St. U. , Russia) | XKDQ | C | MST | Phys.Stat.Sol(b) 226, 203 (2001)
Mattheis, Dietz (Bell Labs, USA, 1980) |  | P | Liaisons fortes | Phys. Rev. B 22, 1663 (1980)
D. Cabaret (LMPC, Paris) | Xspectra / Quantum-espress | P | Pseudo-potentiels | www‑ext.impmc.jussieu.fr/~cabaret/xanes.html
P. Blaha et al. (Vienne, Autriche) | WIEN2k | P | FLAPW | www.wien2k.at
T. Huhne, H. Ebert (München U., Germany) | SPRKKR | P | KKR | http://olymp.cup.uni-muenchen.de/ak/ebert/SPRKKR/
<number>
Notes: <number>

## Slide 25
Exemples
<number>

## Slide 26
<number>
Organic molecule on surface : acrylonitrile
For the light element
- Long hole life time
- Good energy resolution
- Study of the first non occupied molecular orbitals
Normal
grazing


The molecules are deposited on a surface
The experiment is performed along 2 directions
The XANES permits to determine how are arranged the molecule
Normal incidence, x-ray probe px and py orbitals, projections of the antibonding molecular orbitals y* and s
Grazing incidence, x-ray probe pz orbitals, projections of the antibonding molecular orbitals z*
y
x
N
C
H
Scheme of acrylonitrile
py
y*
px
Notes: bbbbbbbbbbbbbbb
<number>

## Slide 27
<number>
Tourillon, Parent, Laffont (LURE)
XANES permits to determine how are arranged the molecule
Normal = ½cos(x+y)+sinz

z


## Slide 28
<number>
Gold-chloride complexing in hydrothermal fluids

## Slide 29
<number>
Au
Cl

## Slide 30
Programme du TP
Simulation de spectres XANES
Programme FDMNES
But : voir la sensibilité du XANES
à certains paramètres
! Main indata file for fdmnes
Filout
Sim/VO6_out
Range
-10. 0.1 -2. 0.2 0. 0.5 20. 1. 40. 2. 60.
Radius
2.5
Green
Quadrupole
Molecule
2.16 2.16 2.16 90. 90. 90.
23 0.0 0.0 0.0
8 1.0 0.0 0.0
8 -1.0 0.0 0.0
8 0.0 1.0 0.0
8 0.0 -1.0 0.0
8 0.0 0.0 1.0
8 0.0 0.0 -1.0
Convolution
End
<number>